Załącznik nr 2

do umowy nr…………….

z dnia……………………..

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

na zadanie pn.: „Naprawa i remonty cząstkowe  nawierzchni bitumicznych oraz nawierzchni tłuczniowych, żużlowych i gruntowych dróg wewnętrznych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej”

- Wykonanie remontu nawierzchni tłuczniowych, żużlowych, gruntowych dróg gminnych.

- Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z profilowaniem i remontem nawierzchni tłuczniowych, gruntowych i żużlowych dróg wewnętrznych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

- Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.

- Zakres robót.

Zakres robót został wyszczególniony w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej.

Szczegółowy zakres prac do wykonania ustalany będzie na bieżąco w oparciu o prowadzone przez Zamawiającego przeglądy.

- Materiały.

Do naprawy nawierzchni gruntowych należy stosować materiały zatwierdzone przez Zamawiającego.

- Sprzęt.

  - równiarka,

  - spycharka,

  - walec ogumiony,

  - przewoźny zbiornik na wodę

  - koparka,

Wykonawca winien dysponować sprzętem umożliwiającym prawidłowe wykonanie prac zgodnie z niniejszą specyfikacją.

Sprzęt powinien być sprawny technicznie.

- Transport.

Materiały do napraw nawierzchni mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

- Wykonanie robót.

Wykonane roboty i stosowane materiały muszą spełniać wymagania obowiązujących norm. Technologię i sposoby robót należy uzgodnić z Zamawiającym.

Naprawa nawierzchni tłuczniowej lub żużlowo-gruntowej z ewentualnym uzupełnieniem ubytków tłuczniem kamiennym obejmuje:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża,

- w miejscach występowania ubytków wbudowanie materiału ulepszającego (tłuczeń),

- profilowanie nawierzchni żużlowych (gruntowych) ulepszonej z utrzymaniem spadków poprzecznych oraz zagęszczenie.

Wyprofilowaną i wyrównaną nawierzchnię tłuczniową lub żużlowo-gruntową należy zagęszczać przy wilgotności optymalnej.

Materiał na uzupełnienie ubytków nawierzchniach tłuczniowych, żużlowych, gruntowych należy rozłożyć równomiernie wraz z nadaniem odpowiedniego profilu.

Zagęszczenie materiału ulepszającego należy wykonywać mechanicznie, warstwę należy zagęścić. W przypadku remontu nawierzchni gruntowej zagęszczenie należy prowadzić od krawędzi drogi w kierunku jej osi.

- Przy wykonywaniu prac na obiekcie (na drodze wewnętrznej) Wykonawca zobowiązany jest:

- dokonać oznakowania terenu robót z uwzględnieniem czasowej organizacji ruchu;

- w okresie trwania robót (do czasu oddania drogi do ruchu) utrzymać w stanie sprawność oznakowanie robót;

- po przywróceniu stałej organizacji ruchu zlikwidować czasowe oznakowanie terenu.

Uzyskane z likwidacji materiały, urządzenia stanowią własność Wykonawcy (znaki, płyty drogowe, kruszywo drogowe, itp.).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

- uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,

- uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym z przekazanym terenem robót,

- szkody i zniszczenia spowodowane w terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót, nie przewidziane do rozbiórki, zieleńce, krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.,

- szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: przepisami BHP.

W trakcie realizacji zmówienia szkody i zniszczenia powstałe na skutek zdarzeń losowych i innych, które postały przed odbiorem częściowym/końcowym robót Wykonawca naprawia na własny koszt.

- Kontrola jakości robót

Oceny jakości robót i kontroli zakresu ilościowego wykonanych prac dokonuje Zamawiający. Za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność 
z niniejszą specyfikacją odpowiedzialny jest Wykonawca.

Oceny wizualnej na bieżąco oraz po zakończeniu robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego w obecności Wykonawcy.

- Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej dróg wewnętrznych.

- Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu cząstkowego dróg wewnętrznych o nawierzchni tłuczniowej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

- Zakres stosowania specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.

- Zakres robót.

Zakres robót został wyszczególniony w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej i obejmuje:

Szczegółowy zakres prac do wykonania ustalany będzie na bieżąco w oparciu o prowadzone przez Zamawiającego przeglądy.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej, wykonanej na drogach wewnętrznych.

- Określenia podstawowe.

- Nawierzchnia tłuczniowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna wykonana jest z tłucznia bez użycia lepiszcza czy spoiwa.

- Remont cząstkowy – naprawa pojedynczych uszkodzeń nawierzchni tłuczniowej o powierzchni do około 5 m2.

- Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi polskimi normami i definicjami podanymi w warunkach ogólnych.

- Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze specyfikacją techniczną i umową.

- Materiały.

Materiały do wykonania wyrównania powinny składać się z kruszywa łamanego, jednorodnego bez domieszek gliny i innych zanieczyszczeń.

Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN – B - 11112 dla klasy, co najmniej II gatunku.

- Sprzęt.

Do wykonania remontów cząstkowych nawierzchni należy stosować:

- ubijaki ręczne,

- walce wibracyjne lub wibracyjne zagęszczarki płytowe,

- szczotki mechaniczne lub ręczne.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót.

- Transport.

Materiały kamienne można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Sposób załadunku i rozładunku środków transportowych należy dostosować do wytrzymałości kamienia, aby nie dopuścić do obtłukiwania krawędzi.  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach wewnętrznych i publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- Wykonanie robót.

- Zasady wykonywania robót.

Konstrukcja i sposób wykonania robót powinny być zgodne ze specyfikacją techniczną.

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują:

- roboty przygotowawcze,

- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni,

- roboty wykończeniowe.

- Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie wskazań przedstawiciela Zamawiającego:

- ustalić lokalizację robót,

- przeprowadzić czyszczenie nawierzchni z kurzu, błota i innych zanieczyszczeń, do odległości 0,5- 0,7 m od krawędzi uszkodzenia, z usunięciem zanieczyszczeń poza koronę drogi.

Wykonawca przystępujący do oczyszczenia nawierzchni, w zależności od zakresu robót, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- szczotek mechanicznych lub ręcznych,

- sprężarek powietrza, dmuchaw pneumatycznych,

- ładowarek,

- zbiorników na wodę,

- odkurzaczy przemysłowych,

- przyrządów ręcznych, jak szczotki, grace, łopaty, miotły, itp.

Preferuje się użycie sprzętu niesprzyjającego powstawaniu kurzu, jak zmywarko-zamiatarek oraz szczotek wyposażonych w pochłaniacze pyłów.

- Uszkodzenia nawierzchni, podlegające remontowi cząstkowemu.

Remontowi cząstkowemu podlegają pojedyncze uszkodzenia nawierzchni tłuczniowej o pow. do około 5m2 przy głębokości wyboi śr. 5cm. - frakcja 0 -34,5mm. i obejmują:

- zapadnięcia i wyboje fragmentów nawierzchni,

- koleiny, powstające wzdłuż osi jezdni,

- osiadanie nawierzchni w miejscu przekopów (np. po przełożeniu urządzeń podziemnych), wadliwej, jakości podłoża lub podbudowy, niewłaściwego odwodnienia,

- nierówności jezdni, spowodowane wysysaniem przez opony samochodów piasku, miału kamiennego, żwiru, klińca, itp. ze spoin,

- inne uszkodzenia, deformujące nawierzchnię w sposób odbiegający od jej prawidłowego stanu.

- Wyznaczenie powierzchni remontu cząstkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu cząstkowego powinna obejmować cały obszar uszkodzonej nawierzchni oraz część do niej przylegającą w celu łatwiejszego powiązania nawierzchni naprawianej z istniejącą. Większą liczbę uszkodzonych fragmentów nawierzchni, znajdujących się blisko siebie, łączy się w jeden duży fragment przeznaczony do remontu. Zaleca się, aby obrys dużych powierzchni do remontu miał ukośne nachylenie w stosunku do osi drogi.

Powierzchnię przeznaczoną do wykonania remontu cząstkowego akceptuje przedstawiciel Zamawiającego.

- Rozbiórka nawierzchni

Poprzednio wyznaczoną nawierzchnię remontu cząstkowego oskarduje się ręcznie lub przy użyciu młotków pneumatycznych w taki sposób, aby uzyskać boczne ściany pionowe. Oskardowanie wykonuje się do głębokości wyboju. Dla ułatwienia oskardowania w okresie suchym - miejsca podlegające oskardowaniu polewa się wodą przynajmniej na jedną godzinę przed oskardowaniem.

Przy wybojach o powierzchni większej niż 1m2 na dnie wyboju oskarduje się bruzdy o szerokości 6÷8cm i głębokości około 5cm w kratę ukośną do osi drogi o bokach 0,3÷0,7m.

- Wypełnienie wyboju materiałem

Wyoskardowany luźny materiał należy z wyboju usunąć i przesortować za pomocą sit lub grabi na tłuczeń, kliniec, miał kamienny oraz części nieprzydatne do robót naprawczych.

Miejsce przeznaczone do remontu należy dokładnie oczyścić i zwilżyć wodą. Na spód wyboju należy ułożyć przesortowany tłuczeń pochodzący z wyoskardowania pod warunkiem, że nie jest on zaokrąglony. Następnie układa się świeży tłuczeń, pochodzący z tego samego surowca skalnego, z którego była wykonana nawierzchnia, w takiej ilości, aby ze względu na zagęszczenie, wystawał nad otaczającą nawierzchnię 1,5÷2 cm. Tłuczeń powinien mieć wymiary 25÷40 mm lub 40÷60 mm zależnie od głębokości wyboju.

Po obfitym zwilżeniu tłucznia, zagęszcza się go, postępując od krawędzi łaty ku środkowi. Zagęszczanie można wykonywać ubijakami ręcznymi, zagęszczarkami płytowymi lub przy dużej liczbie wybojów - lekkim walcem.

Następnie należy rozścielić kliniec o wymiarach 12,8÷20 mm z tego samego kamienia co tłuczeń. Można użyć również i stary kliniec z wyoskardowanej nawierzchni, który wykazuje lepsze właściwości cementujące. Kliniec po polaniu wodą ubija się lub wałuje. Następnie rozściela się kliniec o uziarnieniu 6,3÷12,8 mm, ubija lub wałuje, obficie polewając wodą. W końcu, dla ochrony remontowanej powierzchni, wykonuje się żwirowanie miejsc remontowanych lub pokrywa piaskiem gruboziarnistym (pożądane, aby zawierał około 10% części gliniastych) i ponownie zalewa wodą.

Remont cząstkowy powinien być tak wykonany, żeby łata wykazywała silne i całkowite złączenie ze starą nawierzchnią, a materiały kamienne wbudowane w łatę były silnie ze sobą zazębione i zaklinowane. Łata powinna być wykonana około 1 cm ponad otaczającą nawierzchnię, ze względu na komprymowanie pod ruchem.

- Unikanie błędów przy wykonywaniu remontu cząstkowego

Zaleca się przy wykonywaniu remontu cząstkowego unikanie następujących błędów:

- wycinania wyznaczonej do remontu powierzchni według prostych kształtów geometrycznych (np. prostokątów), gdyż zwiększa to powierzchnię łat i powoduje niepotrzebne niszczenie dobrze zachowujących się części starej nawierzchni,

- wycinania (oskardowania) zbyt głębokiego miejsc wybojów, gdyż głębokość oskardowania nie powinna być większa niż głębokość wyboju, z zastrzeżeniem, że głębokość po oskardowaniu powinna wynosić około 1,5 średnicy używanego do remontu tłucznia,

- nieoskardowania dna wybojów, gdyż powoduje to niedostateczne powiązanie warstwy tłucznia z istniejącą nawierzchnią,

- nie czyszczenia wyboju po oskardowaniu, gdyż tłuczeń sypany w kurz i błoto w wyboju ma trudności we właściwym zaklinowaniu się,

- niedostatecznego zagęszczania tłucznia wypełniającego wybój, gdyż tłuczeń luźny w wyboju zostanie w krótkim czasie rozrzucony kołami pojazdów,

- niepolewania wodą tłucznia i klińca podczas ubijania, gdyż tarcie między ziarnami kruszywa jest zbyt duże i tłuczeń nie daje się należycie zagęścić i tłuczeń zostanie wyrwany kołami samochodów,

- używania zamiast klińca niewłaściwego materiału klinującego (np. ziemi z poboczy), co spowodowane jest błędnie pojętą oszczędnością, a skutkuje stratą zwięzłości naprawionej łaty przez koła wyrywające z łaty tłuczeń,

- wykonywania powierzchni łaty równo z istniejącą nawierzchnią, gdyż po skomprymowaniu przez ruch łata znajdzie się poniżej nawierzchni, a w zagłębieniu zatrzyma się woda, powodując rozmakanie łaty i wyrywanie klińca przy przejeździe koła,

- podniesienia nadmiernego powierzchni łaty ponad istniejącą nawierzchnię, gdyż podniesienie pozostałe po zajeżdżeniu będzie niemiłe dla kierowców samochodów,

- używanie do remontu tłucznia i klińca o twardości różniącej się od twardości tłucznia w istniejącej nawierzchni, gdyż łata będzie ulegała mniejszemu lub większemu ścieraniu niż otaczająca jezdnia, co spowoduje niekorzystne zagłębienie lub podwyższenie nad jej powierzchnię,

- stosowania w łacie klińca z innego gatunku kamienia niż tłuczeń (innej twardości) co powoduje, że tłuczeń nie da się należycie zaklinować.

- Roboty wykończeniowe

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne ze specyfikacją techniczną. Do robót wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do istniejących warunków terenowych, takie jak:

- usunięcia urządzeń regulacji ruchu,

- roboty porządkujące otoczenie terenu robót.

- Kontrola jakości robót

- Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców, itp.), które przekazuje Zamawiającemu wraz ze zgłoszeniem do odbioru wykonanych robót.

- Badania wykonanych robót

Po zakończeniu robót należy ocenić wizualnie:

- wygląd zewnętrzny wykonanego remontu cząstkowego w zakresie wyglądu i prawidłowości wypełnienia łat w nawiązaniu do otaczającej nawierzchni,

- poprawność profilu podłużnego i poprzecznego, nawiązującego do otaczającej nawierzchni i umożliwiającego spływ powierzchniowy wód.

- Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych.

- Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej.

- Zakres stosowania specyfikacji.

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy, przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.

- Zakres robót.

Zakres robót został wyszczególniony w kosztorysie ofertowym stanowiący załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej.

Szczegółowy zakres prac do wykonania ustalany będzie na bieżąco w oparciu o prowadzone przez przedstawiciela Zamawiającego przeglądy.

4. Materiały.

- emulsja asfaltowa do smarowania dna i krawędzi ubytku,

- tłuczeń i kliniec kl. I lub II w przypadku konieczności remontu podbudowy,

- zerwana mieszanka mineralno - bitumiczna,

- kruszywo łamane kl. II gat. 1 i 2 wg PN-B-11113 na doziarnianie,

- asfalt D 70 wg PN-C-96170 : 1965.

Jeśli kawałki starej mieszanki mineralno - bitumicznej są przygotowane wcześniej należy określić jej skład i ustalić czy nie byłoby wskazane  doziarnianie mieszanki grysami , wzbogacone asfaltem   0,5 ÷ 1,0 % lub wzbogacone destruktem z asfaltu lanego.

Skład mieszanki z recyklera winien mieścić się w granicach:

- asfaltu 					- 5,5 ÷ 6,5 %

- ziarn powyżej 0,075 mm 		- 6,0 ÷12,0 %

- ziarn powyżej 2 mm 			- 40,0 ÷ 60,0 %

W składzie mieszanki masy mineralno - bitumicznej należy uwzględnić odzysk destruktu oraz kory asfaltowej w ilościach 30% objętości masy.

- Sprzęt.

- recykler,

- sprężarka powietrza,

- skrapiarka,

- palnik gazowy,

- walec ogumiony lub płyta wibracyjna,

- diamentowa piła tarczowa,

- sprzęt pomocniczy (łopaty, szczotki, listwowe ściągaczki i listwy profilowane)

Sprzęt powinien być sprawny technicznie.

- Wykonanie naprawy.

Wykonane roboty i stosowane materiały muszą spełniać wymagania obowiązujących norm. Technologię i sposób wykonania remontów cząstkowych należy uzgodnić z Zamawiającym. Remont uszkodzenia o głębokości większej niż grubość warstwy ścieralnej należy wykonać dwuwarstwowo. W przypadku uszkodzeń sięgających podbudowy należy dodatkowo podbudowę uzupełnić tłuczniem, klińcem lub chudym betonem.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi, sprawnymi technicznie środkami transportu.

Wykonanie naprawy obejmuje:

6.1.Oznaczenie miejsca naprawy.

6.2. Obcięcie krawędzi uszkodzonych miejsc prostopadle do nawierzchni.

6.3.Wykruszenie masy bitumicznej wewnątrz oznaczonych figur do dna najgłębszych uszkodzeń.

6.4. Oczyszczenie i wysuszenie naprawionego miejsca.

6.5. Posmarowanie obciętych krawędzi rozgrzaną emulsją asfaltową.

6.6. Skropienie ręczne lub przy użyciu skrapiarki oczyszczonego i wysuszonego dna wyboju         emulsją altową w ilości 0,4 ÷ 0,6 kg/m2 w zależności od porowatości podłoża.

6.7. Wypełnienie tak przygotowanego miejsca uprzednio wykonaną masą z  recyklera.

6.8. Wyprofilowanie masy i zagęszczenie jej przy użyciu sprzętu mechanicznego, tj. zagęszczenie należy wykonać walcem gładkim wibracyjnym lub ogumionym. Pierwsze przejście walca gładkiego powinno być bez wibracji. W przypadku zastosowania płyty wibracyjnej, płytą tą można zagęszczać po zagęszczeniu bez wibracji walcem gładkim lub ogumionym. W przypadku braku możliwości takiego zagęszczenia, pierwsze zagęszczenie należy wykonać kołem samochodu.

6.9. Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,8 ÷ 1,0  kg/m2 i zasypanie drobnym kruszywem        o kolorze takim samym jak kruszywo z którego wykonano naprawianą nawierzchnię.

6.10. Do uszczelniania spękań nawierzchni bitumicznych należy stosować zalewę asfaltową         o właściwościach odpowiadających wymaganiom ST D-05.03.15 „Naprawa (przez          uszczelnienie) podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni bitumicznych.

- Przy wykonywaniu prac na obiekcie (w pasie drogowym) Wykonawca zobowiązany jest, (jeżeli będzie tego wymagać specyfika robót budowlanych):

- dokonać oznakowania terenu robót z uwzględnieniem czasowej organizacji ruchu;

- w okresie trwania robót (do czasu oddania drogi do ruchu) utrzymać w stanie sprawność oznakowanie robót;

- po przywróceniu stałej organizacji ruchu zlikwidować czasowe oznakowanie terenu.

Uzyskane z likwidacji materiały, urządzenia stanowią własność Wykonawcy (znaki, płyty drogowe, kruszywo drogowe, itp.).

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za:

- uszkodzenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót,

- uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę w terenie sąsiadującym z przekazanym terenem robót,

- szkody i zniszczenia spowodowane w terenie przekazanym Wykonawcy w tych elementach terenu i jego urządzeniach, które będą użytkowane po zakończeniu robót, nie przewidziane do rozbiórki, zieleńce, krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mała architektura, itp.,

- szkody osób trzecich powstałe w wyniku realizacji robót niezgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym: przepisami BHP.

W trakcie realizacji zmówienia szkody i zniszczenia powstałe na skutek zdarzeń losowych i innych, które postały przed odbiorem częściowym/końcowym robót Wykonawca naprawia na własny koszt.

- Kontrola jakości robót.

Oględziny zewnętrzne oceniane są przez Wykonawcę na bieżąco, a przez Zamawiającego przy odbiorze. Przy oględzinach zewnętrznych ustala się czy miejsca naprawione nie są przebitumowane, niedobitumowane, źle zagęszczone lub czy mieszanka nie jest przepalona. Oceny, jakości i kontroli zakresu ilościowego wykonanych remontów dokonuje Zamawiający. Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z niniejszą specyfikacją odpowiedzialny jest Wykonawca.

- Zasady ogólne realizacji zamówienia:

- Zlecanie i termin wykonania robót.

Termin wykonania robót objętych zleceniem określony będzie każdorazowo przy uwzględnieniu warunków realizacji robót. Termin realizacji można przedłużyć za zgodą Zamawiającego w przypadku, gdy warunki atmosferyczne uniemożliwiają w określonym dniu realizację robót. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót w terminie 1 dnia od ich wykonania.

- Odbiory robót.

2.1. Odbioru robót dokonuje Zamawiający po pisemnym zgłoszeniu wykonania prac remontowych przez Wykonawcę w terminie do 14 dni od zgłoszenia Zamawiającemu gotowości odbioru robót przez Wykonawcę. Podstawą oceny, jakości i zgodności robót z umową będą pomiary prowadzone w czasie realizacji, jak i po zakończeniu robót oraz oględziny wizualne dokonane podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia wad, przedstawiciel Zamawiającego ustali zakres robót poprawkowych i termin ich wykonania, a Wykonawca wykona je na własny koszt.

2.2. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowej wynosi ……miesiące i będzie liczony od daty odbioru danych robót (zlecenia), potwierdzonych protokołami odbioru robót.(zgodnie z ofertą wykonania ). Minimalny okres gwarancji i rękojmi – wynosi 6 miesięcy, maksymalny 12 miesięcy.

2.3. Okres gwarancji i rękojmi na wykonane remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznej wynosi ……miesiące i będzie liczony od daty odbioru danych robót (zlecenia), potwierdzonych protokołami odbioru robót. (zgodnie z ofertą wykonania ). Minimalny okres gwarancji i rękojmi – wynosi 6 miesięcy, maksymalny 12 miesięcy.

2.4. Przed upływem terminu gwarancji odbędzie się przegląd gwarancyjny wykonanych remontów dróg, jeżeli stan dróg będzie niedostateczny w miejscach objętych remontami (wyboje i koleiny) Wykonawca w ramach gwarancji naprawi je na koszt własny.  Podczas przeglądu gwarancyjnego Zamawiający określi ilość i termin do wykonania poprawy wykonania remontów dróg a Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni, chyba, że strony uzgodnią inny termin. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, jakości.

- Obmiar robót.

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy).

- Podstawa płatności

- 4.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w specyfikacji technicznej.

Ceny jednostkowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

- Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 m2 remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej i nawierzchni bitumicznej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- przygotowanie podłoża,

- dostarczenie materiałów i sprzętu,

- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni tłuczniowej i nawierzchni bitumicznej według ustaleń specyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzętu.

- Termin realizacji: od dnia podpisania umowy do 31.12.2020r.

UWAGA:

- Wykonawca staje się wytwórcą wszelkich odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia, a sposób gospodarowania nimi musi być zgodny z przepisami obowiązującej w dacie realizacji zamówienia ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r. poz. 701 tj. ze zm.) oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019r. poz. 2020 tj. ze zm.).