Skarżysko-Kamienna 06.02.2019r

ZP.271.4.2019.AS

Wszyscy zainteresowani

=================================

Dotyczy: Wykonanie zagospodarowań w systemie zaprojektuj i wybuduj dla zadania: „Budowa boiska wielofunkcyjnego ( ul. Warszawska 54).”

Informuję, że w dniu 04.02.2019 r. wpłynęło zapytanie o treści:

Zapytanie 1

W celu ujednolicenia składanych ofert oraz produktu  dobrej jakości prosimy o określenie minimalnych parametrów nawierzchni ze sztucznej trawy i dopuszczenie produktów o niżej wymienionych minimalnych parametrach :

- Kolor: zielony 

- Wykorzystanie: boiska wielofunkcyjne , korty tenisowe

Zastosowana nawierzchnia posiada następujące minimalne parametry:

- rodzaj włókna: fibrylowane

- wysokość włókna trawy: min. 15mm

- gęstość pęczków: min. 36000/m2

-Waga całkowita – min. 2200g /m2

- gęstość włókien: min. 73.000 / m2

Dtex:  min. 6600

Grubość włókna: min 60 mikronów

W celu potwierdzenia że oferowany produkt spełnia wyżej wymienione wymagania nawierzchnia posiada następujące dokumenty:

-  raport z badań  niezależnego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe potwierdzający parametry oferowanej trawy

-  certyfikat lub deklaracja zgodności z norma PN-EN 15330-1:2015,

-  karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

-  atest PZH dla oferowanej nawierzchni

-  autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię

Odpowiedz:

Wymagane minimalne parametry nawierzchni ze sztucznej trawy :

- Kolor trawy : zielony + linie boisk wklejona trawa innego koloru,

- Wykorzystanie: boiska wielofunkcyjne ,

- Rodzaj włókna: fibrylowane ,

- Wysokość włókna trawy: nie więcej niż 15mm,

- Gęstość pęczków: nie mniej niż 36000/m2,

- Waga całkowita – nie mniej niż 2200g /m2,

- Gęstość włókien: nie mniej niż 73.000 / m2,

- Dtex:  nie mniej niż 6600,

- Grubość włókna: nie mniej niż 60 mikronów .